|  | ООО фирма «Буд-Комплект» 08132, Киевская область г. Вишневый, ул. Киевская, 12 тел.: (044) 406-09-75, 406-01-14 тел./факс: (044) 451-84-79 e-mail: bydkom@ukr.net |
| --- | --- |

Инструкция.

Устройство полимерцементнобетонных покрытий  «Пластобет».

Толщина покрытия должна составлять:

Для умеренных нагрузок - 20мм.      Для значительных нагрузок - 30мм.      Минимальная толщина - 15мм.

Для изготовления полимерцементных бетонов (далее ПЦ Бетон)следует использовать:

А) Заводская трехкомпонентная смесь :

1.Цемент М400,М500 ДО -25кг-1мешок (серый ,для цветных –белый)

2.Рационально подобранная смесь заполнителей и модифицирующих добавок – 2мешка

3. Добавка «Пластобет»-5л

4.Вода- 5л

Б) Или :

- Цемент марки М400, М500 и более, серый или белый (для цветных покрытий), непластифицированный, без добавок (маркировка - Д0);

- Песок мытый 1-го класса (содержание пыли - не более 3% ), МКР(модуль крупности) = 2,2 и более.

- Гравий речной 3-10мм или щебень гранитный до 10мм или щебень горных полирующихся пород до10мм.

- Модификатор цемента «Пластобет» (далее Добавка).

Работы по устройству покрытия можно проводить при температуре основания от +5 до +35 С.

Требования к основанию.

- Бетон или пескоцементная стяжка М200 и более.

- Поверхность должна быть сухой, не замасленной, без отслаивающихся  участков.

- Вертикальные подвижки основания, за исключением деформационных швов, не допускаются.

Подготовка основания.

- Удаление отслаивающихся и замасленных участков, воды.

- Удаление выступающих инородных тел и фрезеровка неровностей.

- Устройство эластичной связки (ППЭ, гидроизол) на примыканиях к вертикальным конструкциям (стены, колонны и пр.).

- Предварительная уборка поверхности.

- Расшивка трещин для дальнейшего шпаклевания.

- Предварительное смачивание основания ,но без луж

- Грунтовка основания «Бетон-контактом»

Устройство направляющих. Карту захваток необходимо проектировать, учитывая:

- Длину виброреек.

- Расположение деформационных и компенсационных швов основания.

- Расположение протяженных усадочных трещин в основании.

- Расположение вертикальных несущих конструкций в помещении.

Направляющие должны укладываться параллельно одной прямой и перпендикулярно направлению наибольших температурных перепадов.

Все деформационные и компенсационные швы основания необходимо перенести на поверхность покрытия, для этого достаточно отметить их расположение маркером на стенах или колоннах.  По возможности, поверх швов выполнить устройство направляющих, в противном случае – прорезать по маркерам шов на всю глубину покрытия.

Приготовление и нанесение бетона

1.Вариант А – заводская смесь –инструкция

2. Вариант Б ( приготовление бетона на обьекте)

Применяемое оборудование: бетоносмесители принудительного или гравитационного типа

- Количество воды,учитывая свободную воду песка,щебня должно составлять не более 20кг на 100кг цемента.

- Консистенция состава: «пластичная, вязко-текучая», легко уплотняемая.

- Поверхность после уплотнения виброрейкой: ровная, гладкая, однородная без следов отделившейся влаги.

Песок, поставляемый навалом и хранящийся на улице, содержит свободную воду. Её необходимо учитывать при подборе рецептуры. Влажный песок средней крупности содержит около 3-х литров свободной воды на 100кг, очень влажный – до 6-ти литров. Соотношение песок/щебень/цемент выбирается

с учетом марочной прочности бездобавочного бетона,характеристик качества песка,щебня и активности цемента.

Порядок приготовления  замеса .

- Включить бетономешалку.

- Налить расчетное количество Добавки, добавить расчетное количество воды.

- Добавить 20% (примерно) расчетного количества щебня.

- Ввести расчетное количество цемента, перемешать до однородного состояния.

- Ввести расчетное количество песка, перемешать до однородного состояния.

- Добавить остаток щебня до расчетного количества.

- Перемешать до однородного состояния и сразу освободить бетономешалку.

- Уложить и уплотнить в течение 40-ка минут.

Внимание: песок, щебень и воду обязательно взвешивать на весах,соблюдать в/ц отношение в пределах 0,32-0,36 !

Укладка и обработка бетона

Укладка бетона с Добавкой практически не отличается от укладки обычного бетона.

Бетон высыпается на приготовленное основание,расправляется правилом. Для виброуплотнения рекомендуеся использовать легкие алюминевые виброрейки.

Затирка (бетоноотделочной машиной с диском)- Перед затиркой удалить цементное молочко с поверхности уплотненного бетона . Произвести затирку диском.

Заглаживание (Обьемный топинг)- Добавка уменьшает сроки окончания схватывания бетона –поэтому заглаживание следует производить раньше чем обычный бетон. После 3-5 суток нанести полиакрилатный силер.

Уход за свежеуложенным бетоном.

Сразу после обработки бетон необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой с нахлестом и выдержать в течении 3-5 суток.  Нарезка швов осуществляется на 2-3 сутки с шагом не более 100минимальных толщин бетона.

Шлифование,полирование поверхности(полы «Террацо» )

Работы производятся при достижении прочности бетона М200-300. При t до 15гр С -24-48,15-20грС-18-30ч,более20гр С-16-24ч.Позднее шлифование приводит к перерасходу алмазных сигментов.

Операции: шлифование,лощение(полировка) на 4-5сутки,нанесение лака на 5-7сутки(если неполируете)---- Заглаживать лопастями не рекомендуется.

Рекомендации по эксплуатации полов

1.Уход за «Обьемным топингом» аналогичен уходу за полами с топингом: машинная уборка со слабощелочными составами.

2.Уход за шлифованными полами с полиуретановой пропиткой допускает воздействие любых моющих и дезинфецирующих средств